ICS XX.XXX

PXX

山东省市政行业协会团体标准

T/SDSZ X-2023

城市简支梁桥加固技术标准

Technical standard for urban simply supported beam bridge reinforcement

XXXX-XX-XX发布               XXXX-XX-XX实施

山东省市政行业协会    发布

山东省市政行业协会团体标准

城市简支梁桥加固技术标准

Technical standard for urban simply supported beam bridge reinforcement

T/SDSZ X-2023

（征求意见稿）

主编单位：济南市道路和桥隧服务中心

济南城建集团有限公司

批准部门：山东省市政行业协会

实施日期：XXXX年-XX月-XX日

前  言

根据山东省市政行业协会《关于印发第二批团体标准制定计划的通知》（鲁市协字〔2022〕18 号）要求，标准工作组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考国内有关标准，在广泛征求意见的基础上，制定本标准。

本标准共分7章，主要内容包括：1总则；2术语和符号；3基本规定；4材料；5设计；6施工；7竣工验收。

本标准由山东省市政行业协会负责管理，由济南城建集团有限公司负责具体技术内容的解释。

若执行过程中对本标准有任何意见和建议，请寄送济南城建集团有限公司《城市简支梁桥加固技术标准》编制管理组(地址：济南市历下区浆水泉路22号，邮编：250014，电话：0531-82979727，传真：0531-82970073，邮箱：quanjianjiance@126.com)，以供今后修订时参考。

本标准主编单位：  济南市道路和桥隧服务中心

济南城建集团有限公司

本标准参编单位：  济南城市建设集团有限公司

山东泉建工程检测有限公司

山东汇通建设集团有限公司

山东易方达建设项目管理有限公司

山东汇友市政园林集团有限公司

济南市市政工程建设集团有限公司

山东汇达新型建筑材料有限公司

本标准主要起草人员：

本标准主要审查人员： xxx xxx  xxx xxx xxx

目  次

1  总则	1

2  术语	2

3  基本规定	4

4  材料	6

4.1裂缝修补及表面涂装材料	6

4.2 注浆材料	9

4.3 钢板	11

4.4 纤维材料	11

4.5 胶粘剂	13

5  设计	15

5.1 混凝土表面涂装	15

5.2 裂缝处理	15

5.3 空心板梁端注浆加固	16

5.4 粘贴钢板加固	16

5.5 粘贴纤维复合材料加固	17

5.6 梁体顶升及复位	19

5.7 支座更换	24

5.8 挡块更换	24

6 施工	25

6.1 混凝土表面涂装	25

6.2 裂缝处理	26

6.3 空心板梁端注浆加固	30

6.4 粘贴钢板加固	34

6.5 粘贴纤维复合材料加固	36

6.6 梁体顶升及复位	39

6.7 支座更换	42

6.8 挡块更换	44

7  竣工验收	47

附录A 工程验收表格	50

本标准用词说明	58

引用标准名录	59

Contents

1 General Provisions	1

2 Terms and Symbols	2

3 Basic Requirement	4

4 Material	6

4.1 Crack repair and surface coating materials	6

4.2 Grouting Material	9

4.3 Steel Plate	11

4.4 Fibrous Material	11

4.5 Adhesive	13

5 Design	15

5.1 Concrete Surface Coating	15

5.2 Crack Treatment	15

5.3 The end of the hollow beam is reinforced by grouting	16

5.4 Bonded steel plate reinforcement	16

5.5 Reinforced by pasted fiber composite material	17

5.6 Lifting and resetting of beam body	19

5.7 Support replacement	24

5.8 Block replacement	24

6 Construction	25

6.1 Concrete Surface Coating	25

6.2 Crack Treatment	26

6.3 The end of the hollow beam is reinforced by grouting	30

6.4 Bonded steel plate reinforcement	34

6.5 Reinforced by pasted fiber composite material	36

6.6 Lifting and resetting of beam body	39

6.7Supportreplacement ........................................................................................ 42

6.8 Block replacement 	44

7 Completion Acceptance	47

Appendix A Engineering acceptance form	50

Explanation of wording in this code 	58

List of Quoted Standards 	59

# 1  总则

为提高城市简支梁桥加固水平，指导梁桥的加固设计、施工与竣工验收，满足安全适用、技术可靠、经久耐用、经济合理、环境保护的要求，制定本标准。

条文说明：随着我国社会经济和市政建设行业的高速发展，20世纪80年代以后修建的桥梁，随着使用年限的增加，也逐步进入了维修保养期，桥梁病害和缺陷开始显现和发展。近年新修建的桥梁，虽然使用年限短，但由于车辆超载、超负荷运行及设计的不合理、养护没跟上等，这类桥梁也相继出现了大量的病害。面对数量如此庞大的问题桥，不论从经济层面还是从保障交通畅通层面来讲，推倒重建都不可行，因此，加固与改造已成为必然。

目前桥梁加固与改造已经成为全球性的问题，引起了世界各国的高度重视，并且在实践中不断探索不同的加固方法。本标准从城市简支梁桥加固设计、施工及质量验收各个阶段规范了维护加固行为，确保桥梁维护加固质量，为工程竣工验收提供依据。

本标准适用于城市简支梁桥结构加固设计、施工及质量验收。

城市简支梁桥加固的设计、施工及质量验收，除应执行本标准外，尚应符合国家现行相关标准的规定。

# 2  术语

2.0.1 桥梁加固 Bridge reinforcement

对桥梁的主要承重结构、构件及其相关部分采取增强、局部更换或调整其内力等措施，使其满足现行设计规范要求。

2.0.2 纤维复合材料 Fiber composite

高强度的连续纤维按一定规则排列，经用胶黏剂浸渍、黏结固化后形成的具有纤维增强效应的复合材料。

2.0.3 裂缝修补 Crack repair

根据裂缝宽度，进行表面封闭施工或安装注浆嘴注入裂缝修补胶施工。

2.0.4 结构胶粘剂 Structural adhesives

用于承重构件能长期承受外力和环境作用的胶粘剂。

2.0.5 空心板梁端注浆加固 The end of the hollow beam is reinforced by grouting

通过梁板开槽、挡板配合发泡剂封堵、开孔注浆，以提高其承载力和刚度的方法。

2.0.6 粘贴钢板加固 Bonded steel plate reinforcement

采用结构胶粘剂粘贴钢板（型钢）以提高构件承载力的方法。

2.0.7 粘贴纤维复合材料加固 Reinforced by pasted fiber composite material

采用结构胶粘剂粘贴纤维复合材料以提高构件承载力的方法。

2.0.8 涂层体系 Coat system

由底漆和面漆，或底漆、中间漆和面漆构成的体系，每道涂层均承担一定的功能，通过涂层表体系实现最优化的保护功能。

2.0.9 封闭(底)漆 Seal coat

混凝土涂层体系的第一道涂层，能够提高混凝土的表面强度，为上层油漆提供牢固的基础。

2.0.10 中间漆 Intermediate coat

封闭底漆和面漆之间的连接涂层。

2.0.11 面漆 Top coat

涂层体系的最后―道涂层，保护整个涂层体系免受环境破坏，提供可选择的颜色。

2.0.12 干膜厚度 Dry film thickness

涂层完全固化后在基材表面形成的漆膜厚度。

2.0.13 顶升 Jacking-up

将桥梁从原位置升高或降低到新位置，包括整体顶升、分段顶升、调坡顶升等。

2.0.14 移位 Reposition

桥梁结构的水平移动，仅包括在墩柱位置不动的情况下上部结构的移动，包括变坡顶升时的纵向移位和梁体横向移位等。

2.0.15 顶升底盘结构体系 Jacking chassis structure system

顶升移位施工过程中，用于承受桥梁顶升荷载，并将该荷载传递到基础的结构体系。

2.0.16 顶升托盘结构体系 Jacking pallet structure system

顶升移位施工过程中，用于托住上部被顶升结构并与其一同升高的结构体系。

# 3  基本规定

    - 3.0.1 桥梁加固前必须经有相应资质的检测单位评定分级，确定桥梁损坏情况和程度。

    - 3.0.2 加固方案宜根据桥梁损坏情况确定，加固过程中不得损坏原有结构，加固后功能不得小于原结构。

3.0.3 加固设计应对其各阶段的构件强度、挠度及稳定性等方面进行验算。

    - 3.0.4 加固设计时的荷载效应（或作用）应分阶段计算，并符合下列规定:

    - 1新旧材料有效结合前，应按原构件截面计算，荷载应包括原构件自重、新增材料自重、其他恒载、可变荷载等；

    - 2新旧材料有效结合后，按加固后的整体截面计算，荷载应包括加固后整体构件自重、二期恒载、可变荷载等。

    - 3.0.5 加固设计应符合国家现行标准《公路工程混凝土结构耐久性设计规范》JTG/T 3310的耐久性要求。

    - 3.0.6 有抗震要求的桥梁，加固后应做抗震效果试验和检测，抗剪能力应符合相关要求。

    - 3.0.7 对于有特殊使用要求的桥梁，加固设计荷载标准、基准期、功能要求等应通过专门研究确定。

    - 3.0.8加固施工前，应进行工艺试验，评定工艺方案的合理性和正确性。

    - 3.0.9加固施工时，支架应一次支设成功并对整个加固区域进行加固修整，减少重复工作，减少施工成本。

条文说明：支架应根据支设方式和受力情况进行验算，保证支架的强度、刚度和稳定性；以吊架或桥检车设备作为施工平台的，也要进行此类验算，保证施工安全。

    - 3.0.10 顶升时应做好限位装置。

条文说明：限位装置强度要进行侧向最不利受力状态下的验算，确保顶升的稳定，顶升完成后要进行两天的变形观察。

    - 3.0.11 顶升时，各顶升设备应同步。

条文说明：设备使用前要进行配套设备的整体测试，由专业机构出具合格检测证书。

    - 3.0.12 施工时应减少对交通的影响和减少相关作业面的影响，减少施工成本，提高社会效益。

    - 3.0.13 冬季加固施工，应采取针对性保护措施，不应因气候原因导致出现质量问题。

# 4  材料

## 4.1裂缝修补及表面涂装材料

### 4.1.1 混凝土表层缺陷及裂缝修补材料

1 混凝土表层缺陷修补用聚合物水泥砂浆性能指标应符合表4.1.1-1的规定。

表4.1.1-1 裂缝修补用聚合物水泥注浆料的性能指标

| 性能 项目 | 浆体性能 |  |  | 注浆料与混凝土的拉伸粘结强度(MPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 劈裂抗拉强度(MPa) | 抗压强度(MPa) | 抗折强度(MPa) |  |
| 性能 要求 | ≥5 | ≥40 | ≥10 | ≥2.5，且为混凝土破坏 |

2 裂缝修补材料应符合下列规定:

1）改性环氧树脂类、改性丙烯酸酯类、改性聚氨酯类等的修补胶液(包括配套的打底胶和修补胶)和聚合物注浆料等的合成树脂类修补材料均应适用于裂缝的封闭或补强，并可采用表面封闭法、注射法或压力注浆法进行修补。修补裂缝的胶液和注浆料的基本性能指标，应符合《公路桥梁加固设计规范》(JTG/T J22)的规定。修补裂缝的胶液和注浆料的安全性能指标，应符合现行国家标准《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》GB 50728的规定。

2）无流动性的有机硅酮、聚硫橡胶、改性丙烯酸酯、聚氨酯等柔性的嵌缝密封胶类修补材料，适用于活动裂缝的修补，以及混凝土与其他材料接缝界面干缩性裂隙的封堵。

3）超细无收缩水泥注浆料、改性聚合物水泥注浆料以及不回缩微膨胀水泥等的无机胶凝材料类修补材料，适用于裂缝大于1.0mm的静止裂缝的修补。

4）无碱玻璃纤维、耐碱玻璃纤维或高强度玻璃纤维织物、碳纤维织物或芳纶纤维等的纤维复合材与其适配的胶粘剂，适用于裂缝表面的封护与增强。

5）水泥基修补材料适用于修补宽度较大的裂缝及损伤面积较大的混凝土结构。用于修补的水泥基材料必须具有快硬、早强性能及较小的干缩性，且应稍具膨胀性。常用的水泥基修补材料主要包括:高强混凝土或砂浆、硅粉混凝土及砂浆、铸石骨料混凝土及砂浆、钢纤维混凝土和玻璃纤维水泥。

6）处于侵蚀性环境的桥梁钢筋防锈宜采用渗透型阻锈剂，其质量及性能指标应符合现行国家、行业标准的相关规定，不得采用以亚硝酸盐类为主要成分的阳极型阻锈剂。

7）混凝土桥梁裂缝修补胶的性能指标应符合表4.1.2-2的规定。当修补目的仅为封闭裂缝，且不涉及补强、防渗的要求时，可不做灌注性检验。

表4.1.2-2 裂缝修补用胶 (注射剂)的性能指标

| 性能项目 | 胶体性能 |  |  |  | 钢-钢拉伸抗剪强度标准值(MPa) | 不挥发物 含量(固 体含量) (%) | 可灌注性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 抗拉 强度(MPa) | 抗拉弹性模量(MPa) | 抗压强度(MPa) | 抗弯强度(MPa) |  |  |  |
| 性能要求 | ≥20 | ≥1500 | ≥50 | ≥30，且不得呈脆性破坏 | ≥10 | ≥99 | 在产品说明书规定的压力下，能注入宽度为0.1mm |

8）混凝土桥梁裂缝修补用聚合物水泥注浆料的性能指标应符合表4.1.2-1的规定。

条文说明：裂缝修补材料要满足相关性能要求：粘结强度高、防水抗渗性能好；在自然温度范围内具有较好的稳定性、优良的抗嵌入性、优良的耐久性；使用方便、施工快捷、对环境无污染；与基准混凝土具有良好的相容性。

### 4.1.2 钢丝绳

1 采用钢丝绳网-聚合物砂浆面层加固钢筋混凝土结构、构件时，钢丝绳的选用应符合下列规定:

1）重要结构、构件，或结构处于腐蚀介质环境、潮湿环境和露天环境时，应选用高强度不锈钢钢丝绳网片；

2）正常温、湿度环境中的一般结构、构件，可采用高强度镀锌钢丝绳网片，但应采取有效的阻锈措施；

2 制绳用的钢丝应符合下列规定:

1）当采用高强度不锈钢丝时，应采用碳含量不大于0.15%及硫、磷含量不大于0.025%的优质不锈钢制丝；

2）采用高强度镀锌钢丝时，应采用硫、磷含量均不大于0.03%的优质碳素结构钢制丝，锌层重量及镀锌质量应符合现行标准《钢丝及其制品锌或锌铝合金镀层》YB/T 5357对A、B级的规定。

3 钢丝绳抗拉强度标准值(frtk）应按其极限抗拉强度确定，且应具有不小于95%的保证率及不低于90%的置信水平。

4 不锈钢丝绳和镀锌钢丝绳的强度标准值和设计值应按符合表4.1.2-1的规定。

表4.1.2-1 高强钢丝绳抗拉强度设计值(MPa)

| 种类 | 符号 | 高强不锈钢丝绳 |  |  | 高强镀锌钢丝绳 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 钢丝绳 公称直径(mm) | 抗拉强度标准值ftk | 抗拉强度设计值frw | 钢丝绳 公称直径(mm) | 抗拉强度标准值ftk | 抗拉强度设计值frw |
| 6×7+IWS | φr | 2.4~4.0 | 1600 | 1200 | 2.5~4.5 | 1650 | 1100 |
| 1×19 | φs | 2.5 | 1470 | 1100 | 2.5 | 1580 | 1050 |

5 高强度不锈钢丝绳和高强度镀锌钢丝绳的弹性模量及拉应变设计值应符合表4.1.2-2的规定。

表4.1.2-2 高强钢丝绳弹性模量及拉应变设计值

| 类别 |  | 弹性模量设计值 Erw(MPa) | 拉应变设计值 εrw |
| --- | --- | --- | --- |
| 不锈钢丝绳 | 6×7+IWS | 1.2×105 | 0.01 |
|  | 1×19 | 1.1×105 | 0.01 |
| 铍锌钢丝绳 | 6×7+IWS | 1.4×105 | 0.008 |
|  | 1×19 | 1.3×105 | 0.008 |

6 结构加固用钢丝绳内部及表面严禁涂有油脂。

条文说明：对本条第6款作如下说明：

结构加固用的钢丝绳，若按一般习惯内外涂以油脂，则钢丝绳与聚合物改性水泥砂浆之间的粘结力将严重下降，以致无法传递剪切应力。因此，本标准作出严禁涂油脂的规定。

### 4.1.3 聚合物改性水泥砂浆

1 采用钢丝绳网-聚合物改性水泥砂浆(以下简称聚合物砂浆)面层加固钢筋混凝土结构时，聚合物品种选用应符合下列规定:

1）对重要结构的加固，应选用改性环氧类聚合物配制；

2）对一般结构的加固，可选用改性环氧类、改性丙烯酸酯类、改性丁苯类或改性氯丁类聚合物乳液配制；

3）不得使用聚乙烯醇类、氯偏类、苯丙类聚合物及乙烯-醋酸乙烯共聚物配制；

4）结构加固工程中不得使用聚合物成分及主要添加剂成分不明的任何型号聚合物砂浆；不得使用未提供安全数据清单的任何品种聚合物；也不得使用在产品说明书规定的储存期内已发生分相现象的乳液。

2 承重结构用的聚合物砂浆分为Ⅰ级和Ⅱ级，应分别按下列规定采用:

1）原构件混凝土强度等级为C30～C50的板、墙加固，应采用Ⅰ级聚合物砂浆；

2）原构件混凝土强度等级为C25及其以下的板、墙加固，可采用Ⅰ级或Ⅱ级聚合物砂浆；

3）梁、柱的加固，应采用Ⅰ级聚合物砂浆。

3 Ⅰ、Ⅱ级聚合物砂浆的安全性能应符合现行国家标准《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》GB 50728的规定。

条文说明：聚合物改性水泥砂浆中胶乳的加入可以在砂浆中交织成网状胶膜，使得水泥砂浆的柔韧性增加，抗折强度提高，抗压强度降低，增加了水泥净浆基体的抗裂性及抵抗裂纹扩展的能力。

### 4.1.4 混凝土表面防腐涂装材料

1 混凝土表面防腐材料的选择应满足设计要求，同时还应综合考虑桥梁所处环境的温度、湿度及养护条件等因素。

2 所用涂料应有产品合格证书、物理力学性能指标及产品说明书。涂料的配制和涂装应严格按产品说明书要求进行配制和施工，涂料在涂装过程中不得掺入稀释剂。

条文说明：混凝土表面防腐涂装材料应具有一定的耐碱性、渗透性、一定的涂层厚度、柔韧性、附着力、防碳化性能等。

## 4.2 注浆材料

### 4.2.1 裂缝注浆料

1 封闭、填充混凝土和砌体裂缝用的注浆料，按所使用粘结材料的不同，分为改性环氧基注浆料和改性水泥基注浆料。改性环氧基注浆料分为室温固化型和低温固化型两种；水泥基注浆料分为常温环境用和高温环境用两种。安全性鉴定时，应分别取样、检验与评定。

2 经安全性鉴定合格的裂缝注浆料，凡有改变用料、配合比或工艺时，均视为未经鉴定的注浆料。

3 改性环氧基裂缝注浆料安全性鉴定的检验项目及合格指标应符合现行国家标准《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》GB 50728的规定。

4 改性水泥基裂缝注浆料安全性鉴定标准，应符合现行国家标准《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》GB 50728的规定。

5 高温环境用改性水泥基注浆料性能，应符合现行国家标准《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》GB 50728的规定。

6 裂缝注浆料涉及工程安全的工艺性能要求，应符合现行国家标准《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》GB 50728的规定。

7 改性环氧基裂缝注浆料中不得含有挥发性溶剂和非反应性稀释剂；改性水泥基裂缝注浆料中氯离子含量不得大于胶凝材料质量的0.05%。任何注浆料均不得对钢筋及金属锚固件和预埋件产生腐蚀作用。

条文说明：裂缝注浆材料要综合考虑浆液的可注性、凝胶时间的可控性、结石体的强度和抗渗透性及浆液的稳定性。同时，还需要考虑浆液来源的难易程度及浆液对周围环境的污染性大小。

### 4.2.2 结构加固用水泥基灌浆料

1 工程结构加固用水泥基灌浆料安全性鉴定的检验项目及合格指标，应符合现行国家标准《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》GB 50728的规定。

2 用于增大截面加固法的灌浆料，最大骨料粒径不应超过20mm。

3 结构加固用灌浆料应用于高温环境时，灌浆料的安全性能鉴定，尚应进行耐温性能检验，其检验结果应符合表4.2.2-1的规定。

表4.2.2-1 用于高温环境的灌浆料耐热性能鉴定标准

| 使用环境温度 | 抗压强度比 | 热震性（20次） |
| --- | --- | --- |
| 按灌浆料使用说明书中耐热性能指标确定，但不高于500℃ | 加热至受检温度，并 恒温3h的试件抗压强度与未加热试件的28d抗压强度之比≥95% | 按GB/T 50448规定的方法测试结果应符合下列要求： 1）试件表面应无崩裂、脱落 2）热震后的试件浸水端抗压强度与标准养护28d的抗压强度比≥90% |

条文说明：水泥基灌浆料具有早强、高强、良好的自流性、微膨胀、无收缩、优异的耐久性、施工简便、环保等特点。

### 4.2.3 结构加固用聚合物改性水泥砂浆

1 工程结构加固用聚合物改性水泥砂浆，按聚合物材料的状态分为乳液类和干粉类。对重要结构加固，应选用乳液类。聚合物改性水泥砂浆中采用的聚合物材料，应为改性环氧类、改性丙烯酸酯类、改性丁苯类或改性氯丁类聚合物，不得使用聚乙烯醇类、苯丙类、氯偏类聚合物以及乙烯醋酸乙烯共聚物。

2 使用聚合物改性水泥砂浆的工程结构加固工程，其设计使用年限宜按30年确定。当用户要求按50年设计时，应具有耐应力长期作用鉴定合格证书。

3 承重结构加固用聚合物改性砂浆分为Ⅰ级和Ⅱ级，应分别按下列规定采用:

1）强度等级不低于C30的混凝土结构，应采用Ⅰ级聚合物改性水泥砂浆；

2）强度等级低于C30的混凝土结构，应采用Ⅰ级或Ⅱ级聚合物改性水泥砂浆；

3）无特殊要求时，砌体结构可采用Ⅱ级聚合物改性水泥砂浆。

4 聚合物改性水泥砂浆长期使用的环境温度不应高于60℃。

5 经安全性鉴定合格的聚合物改性水泥砂浆，凡有改变用料成分配合比或工艺时，均视为未经鉴定的聚合物改性水泥砂浆。

6 以混凝土或砖砌体为基材的结构用聚合物改性水泥砂浆的安全性鉴定分为基本性能鉴定和长期使用性能鉴定。鉴定检验项目及合格指标应符合现行国家标准《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》GB 50728的规定。

条文说明：结构加固用聚合物改性水泥砂浆具有防水抗渗效果好、粘结强度高，能与结构形成一体、抗腐蚀能力强，砂浆能耐酸、碱、盐以及其它化学品腐蚀、耐高湿、耐老化、抗冻性好、产品水性无毒，符合环保要求等特点。

## 4.3 钢板

4.3.1 混凝土结构加固用钢板、型钢、扁钢和钢管，其品种、质量和性能应符合下列规定:

1 应采用Q235级或Q345级钢材，对重要结构的焊接构件，当采用Q235级钢时，应选用Q235-B级钢；

2 钢板质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T700、《低合金高强度结构钢》GB/T1591的规定；

3 不得使用无出厂合格证、无中文标志或未经进场检验的钢板。

## 4.4 纤维材料

4.4.1 纤维复合材的纤维必须为连续纤维，其品种和质量应符合下列规定:

1 承重结构加固用碳纤维，应选用聚丙烯腈基不大于15K的小丝束纤维。

条文说明：碳纤维按其主原料分为三类，即聚丙烯月青（PAN）基碳纤维、沥青（PITCH）基碳纤维和粘胶（RAYON）基碳纤维。从结构加固性能要求来考量，只有PAN基碳纤维最符合承重结构的安全性和耐久性要求；粘胶基碳纤维的性能和质量差，不能用于承重结构的加固；沥青基碳纤维只有中、高模量的长丝，可用于需要高刚性材料的加固场合，但在通常的建筑结构加固中很少遇到这类用途，况且在国内尚无实际使用经验，因此，本标准规定：对承重结构加固，必须选用聚丙烯月青基（PAN基）碳纤维。

我国工程结构使用碳纤维的时间还很短，所积累的成功经验均是从12k及15k碳纤维的试验和工程中取得的；对大于15k的小丝束碳纤维所积累的试验数据和工程使用经验均不足。因此规定：选用聚丙烯腈基不大于15K的小丝束纤维。

2 承重结构加固工程，严禁采用预浸法生产的纤维织物。

条文说明：预浸料由于储存期短，且要求低温冷藏，在现场施工条件下很难做到，常常因此而导致预浸料提前变质、硬化。若勉强加以利用，将严重影响结构加固工程的安全和质量，故作出严禁使用这种材料的规定。

4.4.2 结构加固用纤维复合材的安全性能必须符合现行国家标准《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》GB 50728的规定。

4.4.3 纤维复合材抗拉强度标准值，应根据置信水平为0.99、保证率为95%的要求确定。不同品种纤维复合材的抗拉强度标准值应符合表4.5.3的规定。

表4.5.3 纤维复合材抗拉强度标准值

| 品 种 | 等级或代号 | 抗拉强度标准值(MPa) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单向织物(布) | 条形板 |
| 碳纤维复合材 | 高强度I级 | 3400 | 2400 |
|  | 高强度Ⅱ级 | 3000 | 2000 |
|  | 高强度Ⅲ级 | 1800 | — |

4.4.4 碳纤维复合材的抗拉强度设计值，应符合表4.5.4的规定。

表4.5.4 碳纤维复合材抗拉强度设计值(MPa)

| 强度等级 结构类别 | 单向织物（布） |  |  | 条形板 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 高强度I级 | 高强度Ⅱ级 | 高强度Ⅲ级 | 高强度I级 | 高强度Ⅱ级 |
| 重要构件 | 1600 | 1400 | — | 1150 | 1000 |
| 一般构件 | 2300 | 2000 | 1200 | 1600 | 1400 |

条文说明：抗拉强度设计值是在受力计算时计算的值，那么在计算时取值越小肯定是越安全的，所以重要构件的抗拉强度设计值小于一般构件的抗拉强度设计值。

4.4.5 符合安全性要求的纤维织物复合材，与其他结构胶粘剂配套使用时，应对其抗拉强度标准值、纤维复合材与混凝土正拉粘结强度和层间剪切强度重新做适配性检验。

条文说明：一种纤维织物复合材与一种胶粘剂的配伍通过了安全性及适配性的检验，并不等于它与其他胶粘剂的配伍，也具有同等的安全性及适配性，故必须重新检验。

4.4.6 承重结构采用纤维织物复合材进行现场加固时，其织物的单位面积质量应符合表4.5.6的规定。

表4.5.6 碳纤维复合材单位面积质量限值(g/m2)

| 施工方法 | 碳纤维织物 |
| --- | --- |
| 现场手工涂布胶粘剂 | ≤300 |
| 现场真空灌注胶粘剂 | ≤450 |

条文说明：在现场施工条件下，使用纤维织物(布)制作复合材时， 其单位面积质量之所以必须严格限制，主要是因为织物太厚时， 室温固化型结构胶将很难浸润和渗透，极易因纤维内部缺胶或胶液分布不均而严重影响纤维复合材的粘结性能，致使被加固的结构安全得不到保证。与此同时，结构胶的浸润与渗透质量，还取决于施工工艺方法。为此，分别按手工涂布和真空灌注两种工艺，制定了不同织物单位面积质量的限值，以确保结构加固工程质量和安全。

## 4.5 胶粘剂

4.5.1 承重结构用胶粘剂，按其基本性能分为A级胶和B级胶。对重要结构、悬挑构件、承受动力作用的结构、构件，应采用A级胶；对一般结构可采用A级胶或B级胶。

条文说明：本规范根据加固工程的实际需要，将胶粘剂划分为A、B两级，并按结构的重要性和受力的特点明确其适用范围。

4.5.2 承重结构用胶粘剂，必须进行粘结抗剪强度检验。检验时，其粘结抗剪强度标准值，应根据置信水平为0.90、保证率为95%的要求确定。

条文说明：为了确保使用粘结技术加固的结构安全，必须要求胶粘剂的粘结抗剪强度标准值应具有足够高的强度保证率及其实现概率(即置信水平)。

4.5.3 承重结构加固用胶粘剂，包括粘贴钢板和纤维复合材及种植钢筋和锚栓用胶，其性能均应符合现行国家标准《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》GB 50728的规定。

4.5.4 承重结构加固工程中严禁使用不饱和聚酯树脂醇和酸树脂作为胶粘剂。

# 5  设计

## 5.1 混凝土表面涂装

5.1.1 混凝土涂装前，应对混凝土缺陷部分进行钢筋除锈和表面填补。

5.1.2 混凝土表层缺陷修复材料可采用混凝土(砂浆)、聚合物水泥混凝土(砂浆)、改性环氧混凝土(砂浆)等材料。其质量及性能应符合现行相关标准、规范的规定或满足设计要求。

5.1.3 根据腐蚀环境和涂层防腐年限，确定合理的混凝土表面涂层体系，应符合《混凝土桥梁结构表面涂层防腐技术条件》JTT 695附录A的规定。

5.1.4 涂层的性能要求及最小厚度，应符合《混凝土桥梁结构表面涂层防腐技术条件》JTT 695的规定。

## 5.2 裂缝处理

5.2.1 桥梁混凝土裂缝分为结构性裂缝和非结构裂缝。裂缝处理前，应分析裂缝的成因，选择修补方法：

1 表面封闭法：适用与宽度小于0.15mm的裂缝。

2 自动低压渗注法：适用于数量较多、宽度在0.1mm～1.5mm间的裂缝处理。

3 压力灌注法:适用于较深、宽度≥0.15mm的裂缝处理。

若裂缝为结构性裂缝应经过计算分析确定结构加固方案。

条文说明：结构性裂缝的分布及宽度与外荷载有关。结构性裂缝一旦出现，说明桥梁结构承载力可能不足或者存在其他严重问题。非结构性裂缝与结构变形有关，如温度变化，混凝土收缩等因素引起的裂缝。虽然非结构性裂缝对桥梁的承载能力影响较小，但两种裂缝对结构耐久性都有一定影响，因此均需要进行处理。

表面封闭法:对结构表面进行涂刷水泥砂浆、胶黏剂等材料来封闭构件表面细小的混凝土裂缝。

自动低压渗注法:利用较小的压力装置，通过注浆材料良好的渗透性能进行修补裂缝的方法。

压力灌注法:利用一定的压力将裂缝修补胶液或水泥浆压入裂缝内，对裂缝进行填实。

5.2.3 裂缝修补材料性能需满足本标准4.1节规定。

5.2.4 对于锈蚀的钢筋，应先除锈，再进行裂缝修补，裂缝修补后，可进行表观处理。

## 5.3 空心板梁端注浆加固

5.3.1 在灌浆材料的选择上，应保证端部注浆加固段具有合适的刚度，并采取增加截面过渡段等措施，避免在受压区加厚混凝土增大截面加固的受弯构件，当满足免加固与未加固部分梁体产生刚度突变。

5.3.2 采取注浆加固措施时，注浆长度以2倍截面高度为宜。

5.3.3 采取注浆加固措施后，上部结构自重有所增加，对盖梁及基础的承载力需要进一步验算。

5.3.4 桥梁结构加固用水泥混凝土材料的强度等级应比原结构构件提高一级，且不得低于C30。

条文说明：为了保证新旧混凝土界面以及它与新加钢筋或其他加固材料之间能有足够的粘结强度，考虑到小空间浇筑混凝土的施工条件远不及全构件新浇的混凝主， 所以混凝土材料的强度等级应选比原结构构件提高一级，且不得低于C30。调查和试验表明，对于小空间模板内浇筑的混凝土，其现场取芯确定的混凝土强度可能要比正常浇筑的混凝土低10%以上，故有必要适当提高其强度等级。

## 5.4 粘贴钢板加固

5.4.1采用粘贴钢板对钢筋混凝土受弯构件进行加固时，正截面承载力计算的基本假定应符合《城市桥梁结构加固技术规程》CJJ/T 239 第6.2.1条的规定。

5.4.2 受弯构件正截面加固设计

当矩形截面或T形截面或I形钢筋混凝土受弯构件在受拉面粘贴钢板加固时，其正截面受弯承载力应符合《城市桥梁结构加固技术规程》CJJ/T 239 第6.2.2～6.2.6条的规定。

5.4.3 受弯构件斜截面加固计算

受弯构件斜截面加固后要求应符合《城市桥梁结构加固技术规程》CJJ/T 239第 6.2.7条和第6.2.8条的规定。

5.4.4 构造规定

1 当受弯构件正截面加固时，钢板宜采用条带粘贴，钢板的宽厚比不应小于30。受拉面沿轴向粘贴钢板的延伸长度应符合《城市桥梁结构加固技术规程》CJJ/T 239第6.2.6条的规定。当粘贴的钢板延伸至支座边缘仍不满足其延伸长度的要求时，应采取下列锚固措施:

应在延伸长度范围内均匀设置U形箍（图5.4.4-1)，且应在延伸长度的端部设置一道加强箍。U形箍应伸至梁翼缘板底面。U形箍的宽度，对端箍不应小于200mm;对中间箍不应小于受弯加固钢板宽度的1/2，且不应小于100mm。U形箍的厚度不应小于受弯加固钢板厚度的1/2。U形箍的上端应设置纵向钢压条;压条下面的空隙应加胶粘钢垫块填平。

图 5.4.4-1 梁粘贴钢板端部锚固措施

1-支座；2-U型箍（加强）；3- U型箍；4-纵向压条；5-锚栓；6-梁；7-钢板

2 当受弯构件斜截面承载力加固时，应粘贴成斜向钢板、U形箍或L形箍。斜向钢板和U形箍、L形箍的上端应粘贴纵向钢压条，并应锚固。

条文说明： U形、L形箍的宽度（重量)宜根据施工能力确定。

3 直接涂胶粘贴钢板宜使用锚固螺栓，锚固深度不应小于6.5倍螺栓直径，布置间距应符合《城市桥梁结构加固技术规程》CJJ/T 239第6.5.5条。

## 5.5 粘贴纤维复合材料加固

5.5.1 采用纤维复合材对钢筋混凝土受弯构件进行加固时，正截面承载力计算的基本假定应符合《公路桥梁加固设计规范》JTG/T J22第7.6.1条的规定。

5.2.2 受弯构件正截面加固计算

当矩形截面或T形截面或I形钢筋混凝土受弯构件在受拉面粘贴纤维复合材料加固时,正截面承载力应符合《公路桥梁加固设计规范》JTG/T J22第7.6.2～7.6.5条的规定。

5.5.3 受弯构件斜截面加固计算

受弯构件斜截面加固后要求应符合《公路桥梁加固设计规范》JTG/T J22第7.6.6～7.6.7条。

5.5.4 构造规定

1 对受弯构件加固时，纤维复合材料宜粘贴成条带状，板材不宜超过2层，布材不宜超过3层。

2 受弯构件的受拉区两侧粘贴纤维复合材料进行抗弯加固时，粘贴高度不宜高于1/4梁高。

采用封闭式粘贴或U形粘贴对梁构件进行斜截面加固，纤维方向宜与构件轴线垂直或与其主拉应力方向平行。

3 纤维复合材料沿纤维受力方向的搭接长度不应小于100mm；当采用多条或多层纤维复合材加固时,其搭接位置应相互错开。

条文说明：粘贴长度是根据试验研究结果和经验并参照国外有关设计指南规定给出的,考虑了施工现场与试验室诸多差异的影响。黏结强度的取值不宜过大,否则会使计算的粘贴长度过小而不安全。

在实际工程中,会出现粘贴范围已经用尽但仍达不到上述粘贴长度要求的情况。为保证纤维复合材料与混凝土共同工作,必须采取必要的锚固措施。

4 当纤维复合材料绕过构件(截面)的外倒角时,构件的截面棱角应在粘贴前打磨成圆弧面(图5.5.4-1)。圆化半径,梁不应小于20mm。

图 5.5.4-1 构件外倒角处粘贴示意

1-构件；2-纤维复合材料

5 粘贴多层纤维复合材料加固时，宜将纤维复合材料逐层截断，并在每层截断处最外侧加压条，其粘贴形式采用内短外长式，见图5.5.4-2。

图 5.5.4-2 多层纤维复合材料粘贴构造

6 采用纤维复合材料对钢筋混凝土梁的正截面承载力进行加固时，纤维复合材料距充分利用截面的延伸长度应符合《公路桥梁加固设计规范》JTG/T J22公式7.7.3的规定，若不能满足其延伸长度要求，应采取可靠的附加机械锚固措施。在延伸长度范围内至少设置两道纤维复合材料U形箍锚固，均匀布置且端部必须设置一道。每道U形箍的宽度不宜小于受弯加固纤维复合材料宽度的1/2，U形箍的厚度不宜小于受弯加固纤维复合材料厚度的1/2。

7 采用纤维复合材料对钢筋混凝土受弯构件斜截面承载力进行加固时,其构造应符合下列规定:

1）宜选用环形箍或加锚固的U形箍；仅按构造需要设箍时,也可采用一般U形箍。

2）U形箍的纤维受力方向应与构件轴向垂直。

3）一般情况下,在梁的中部应增设一道纵向中压带。

## 5.6 梁体顶升及复位

5.6.1 顶升移位设计应包括桥梁基础、托盘结构体系、底盘结构体系、施力体系、临时支撑体系与限位体系等设计。

条文说明：本规范顶升移位施工是针对于在原有墩柱位置不变情况下的位置调整，其难度小于建筑物的整体平移施工，其相应的受力体系均可借助顶升施力体系来实现。托盘结构体系设计和底盘结构体系设计要结合顶升施工中的相关设计，目的是避免相互影响，并考虑施工空间。

5.6.2 桥梁顶升移位的基础设计应符合《桥梁顶升移位改造技术规范》GB/T 51256第4.2.2条的规定。

5.6.3 桥梁顶升移位中的顶升底盘体系、顶升托盘体系设计应符合下列规定：

1 顶升底盘体系主要应包含承台、抱柱梁、牛腿、钢抱箍和盖梁等类型，复杂桥梁的顶升，可按不同底盘体系组合。底盘体系选型宜符合下列规定：

1）宜选择承台作为顶升底盘；

2）对深埋式承台、深水承台或一柱一桩，宜采用抱柱梁作为顶升底盘；

3）当顶升重量较小时，可选用钢牛腿作为顶升底盘；

4）当顶升重量很小或提供辅助作用时，可选用钢抱箍作为顶升底盘；

5）当顶升高度较小时，可采用盖梁作为顶升底盘。

2 顶升托盘结构体系主要应包含原有上部梁体结构、分配梁、盖梁或抱柱梁等类型，复杂桥梁的顶升，可按不同托盘体系组合，托盘结构的选型应与底盘体系的选型匹配。

3 设计底盘或托盘结构时，荷载及其组合应符合下列规定：

1）桥梁顶升过程中基本风压宜按10年一遇取值；

2）其他荷载应按《桥梁顶升移位改造技术规范》GB/T 51256第4.1.3条或按实际荷载取值；

3）应根据上部结构顶升过程中水平和竖向荷载的分布和传递，和顶升时的最不利工况进行组合。

4 对传递竖向荷载的混凝土进行结构设计时，新旧混凝土结合面的抗剪承载力可参考《桥梁顶升移位改造技术规范》GB/T 51256公式4.2.3计算：

5 应对抱柱梁进行抗弯、抗扭及抗冲切承载力验算。

6 对传递竖向荷载的钢筋混凝土抱柱梁，施工时应凿除被抱结构的保护层，在浇筑外包混凝土前应将凿除截面冲洗干净。新浇筑的混凝土应符合下到规定：

1）新浇筑的混凝土强度等级不应低于原墩柱混凝土的强度等级，且不应低于C30；

2）新浇混凝土的最小宽度不宜小于200mm。

7 墩柱下部设置顶升托盘结构时，宜根据墩柱高度设置临时的联系梁。

条文说明：第1款，顶升底盘主体承载结构主要按承台、抱柱梁、钢牛腿、盖梁四种类型灵活设置。辅助结构中设置纵横向联系梁是为了增加结构顶升的稳定性；钢抱箍是为了克服原有局部受力改变导致的受力不均提出的。具体根据顶升桥梁的体量和规模来决定。

第2款，盖梁、抱柱梁、钢牛腿、分配梁等托盘结构（图1）在工程中应用较广，可根据实际条件设置，其结构设计需满足不同行业标准。

图1 部分托盘结构

第4款，相关公式的引用考虑了下列情况：

1.针对顶升底盘或托盘的受力特点，采用植筋对极限承载力作用效果明显，可以采用植筋；若植筋易造成原结构的破坏或结构开裂导致千斤顶受力不均匀和不利于控制结构变形的，则不能采用植筋。

2.公式中的系数根据全国各地的桥梁顶升移位研究成果，并结合施工单位多年的经验取值，综合推荐采用系数0.16～0.24之间，平均0.2。永久结构取下限，临时结构取上限，并考虑柱的大小、几何形状、混凝土强度、工艺条件等因素作适当调整。如圆柱截面取大值，矩形截面取小值。

3.体型系数是基于试验和实际应用经验两者结合而对承载力进行折减。

针对不同情况（构造、受力）桥梁墩柱，相应的抱柱受力不同。在设计抱柱截面尺寸时，对直径或边长大于2m的墩柱，采用较大的重要性系数2.0，一般墩柱采用1.1～1.6；圆柱截面取大值，矩形截面取小值。

GB/T 5125中对抱柱梁设计公式的合理性和安全性进行了试验。试验结果表明，承载力随抱柱梁高基本呈线性增长，其下限值为方柱光面，上限值为圆柱凿毛。这一规律随梁高增长而更加明显；但对于两类截面的光面柱，其差异性不明显，因此可按下限取值估算新旧混凝土结合面的抗剪承载力。

图2 抱柱梁模型试验构造尺寸

第5款，抱柱梁结构属于一种环梁结构，其抗剪力作用是一个复杂的受力体系，新旧结构的接触面不单纯是剪力的作用，由于新施工的抱柱梁收缩对原有混凝土结构产生较大的握裹力，将导致新旧结构之间承载力增加，其设计计算可在忽略墩柱自身抗弯和抗剪作用下，根据千斤顶布置方式，简化为两个方向的梁或深梁结构，进行相应的抗剪和抗弯设计，但其前提是不能出现冲切或粘结破坏。当四个千斤顶作用于抱柱梁底部时，需要对墩柱四周的抱柱梁分析进行抗弯承载力验算和整体抗冲切承载力验算。受施工空间或抱柱尺寸限制无法布置四个千斤顶时.可对称布置两个千斤顶，但需要计算抱柱梁负弯矩，并作验算。

第6款：

1.根据工程经验，对新浇筑混凝土的强度级别、最小厚度提出要求，同时根据工程新材料应用研究成果，采用喷射高性能抗拉复合砂浆、微膨胀或自密实混凝土用在桥梁的某些部位或施工困难处可取得较好效果。

2.加固设计时需要对原构件的表面处理提出要求。

第7款，联系梁作为增加施工期间结构稳定性的临时结构，建议采用可重复利用的组合钢结构形式，尤其是纵向联系梁，由于跨度较大，需采用可重复利用结构，以避免造成浪费或采用临时混凝土结构带来的环境影响。

5.6.4 顶升施力体系设计应符合下列规定：

1 宜采用整体同步顶升技术；

2 在顶升过程中，顶升施力系统应具备控制构件的运动姿态、应力分布的功能，满足结构构件在空中长时间滞留及微动调节的要求。

条文说明： 针对超静定结构的顶升施工，因存在改变结构受力体系，各支撑点的同步顶升是必需的。即使对于简支梁桥，因多根板梁或T梁采用多点支撑共同受力，在顶升时至少保证同一梁端部顶升能采用整体同步顶升。

5.6.5 临时支撑体系的设计应符合下列规定：

1 临时支撑体系宜采用便于安装与拆除的支承构件；

2 工具垫块厚度应与千斤顶每次顶升设计行程相适应；

3 每节支撑构件之间应可靠连接；

4 对利用原桥墩、桥台作为临时支撑体系的基础，应对原桥墩、桥台的承载力及稳定性进行验算；

5 由接高垫板或由临时垫块形成的支撑构件，应计入多块叠加厚度误差对顶升施工的影响；

6 支撑体系的构件应对称布置。

条文说明：支撑体系的结构安全性与顶升反力体系和液压系统的安全性共同决定整个顶升施工的安全。其单个构件和整体结构均需满足各行业现行设计标准要求。

支撑体系设计和验算可按短期设计或验算进行；若相关标准没有短期设计或验算规定的，要按正常设计或验算标准执行。考虑到顶升施工时间短，临时支撑体系的设计和验算不需要考虑地震作用。

支撑体系通常采用标准的节段钢管形式，并在上下两端配置不同的专用垫块，节段间采用耳板借助螺栓连接固定。当支撑力较大时，可采用节段钢管混凝土形式。推荐使用的临时支撑可参考GB/T 51256 4.2.5条文说明。

5.6.6 限位结构体系的设计应符合下列规定：

1 强度、不同限位方向的结构刚度及稳定性应满足要求；

2 应计入横桥向荷载、船舶撞击荷载或车辆撞击荷载的作用；

3 荷载设计值可根据横桥向失稳破坏的临界值确定，应根据千斤顶的摩阻、最大转角、桥梁体重量及可能位置进行取值。当采用简化计算时，可按原桥上部结构倾斜角度5°的作用力进行设计和验算；

4 限位结构与桥梁结构的间距应根据施工过程中结构位置的变化进行确定。

条文说明：限位结构体系包括横桥向限位与顺桥向限位，主要是对顶升过程中可能出现的结构非预期偏移进行控制。顶升限位装置根据其布置位置不同分为格构支架、斜撑支架、悬臂桁架、刚架及混凝土挡块等。鉴于桥梁结构的受力特点，以及顶升偏差可能引起的对限位的作用力，其作用更多表现是一种预警而非真正限位。

第1款：

1.梁桥和桁架桥的限位系统一般可选用格构支架；

2.无水平推力的拱桥(包括桁架拱桥、系杆拱桥及梁拱组合桥梁)的限位系统可采用悬臂桁架；

3.多跨多幅梁式桥的限位系统可采用斜撑支架；

4.混凝土挡块不得单独作为顶升限位装置，但可作为辅助限位装置。

第2款～第4款，对于需要调整桥面坡度的桥梁和曲线梁桥，在桥梁顶升过程中结构平面位置将发生较大位移，相应对限位结构会产生作用力。因此，需要在限位结构设计时考虑到这种情况，并考虑这种情况对施工时结构稳定性的影响。

## 5.7 支座更换

5.7.1 更换安装各种支座时，应计算校核支座承载力和位移量。

5.7.2 支座更换时，顶升位置、顶升顺序和支座允许顶升量应通过计算确定。

5.7.3 新换支座的使用功能和几何尺寸应根据当前交通量确定，并应适当留有一定的余量。

5.7.4 更换后新支座的承载能力不应低于原支座的承载能力。

## 5.8 挡块更换

5.8.1 挡块更换应留设可动距离，不应影响主梁的正常使用功能，并应设置缓冲材料。

5.8.2 不应影响正常使用状态下支座的移动或转动功能。

5.8.3 不应影响支座维护管理或其他装置功能。

5.8.4 应有足够的强度，应能有效防止地震时落梁。

# 6 施工

## 6.1 混凝土表面涂装

### 6.1.1 一般规定

1 为增加表面极性，改善其黏附能力，对粘贴面应进行除锈和粗糙处理。其方法是:用电动磨光机反复打磨粘贴面，至露出金属光泽，再用平砂轮打磨拉毛处理，纹道与钢板受力方向垂直。用丙酮清洗，除去钢板表面附着的油污和杂质，晾干待用。

2 加固构件的黏结面处理及钢板的黏结面处理是最关键的工序，应认真进行。如加固构件局部破损，应先凿毛，然后用不低于原混凝土强度等级的小石子混凝土修补后再进行处理。对于混凝土构件的黏结面，应根据构件表面的新旧、坚实、干湿程度，分别按以下情况进行处理：

- 对污染严重的混凝土构件的黏结面，应先用硬毛刷蘸高效洗涤剂刷除表面油垢污物后用清水冲洗，再对黏结面进行打磨，除去2~3mm厚表层，直至完全露出新的混凝土面，并且用压缩空气吹除粉尘；

- 如果混凝土表面不是很脏很旧，则可直接对黏结面进行打磨，去掉2~3mm厚表层，用压缩空气除去粉尘或用清水冲洗干净后干燥；

- 对于新混凝土构件的黏结面，可先用钢丝刷将表面松散浮渣刷去，再用硬毛刷蘸清洗液洗刷表面，再用清水冲洗，待完全干燥即可；

- 对于湿度较大的混凝土构件，因为在潮湿的基层上，一般树脂类胶黏剂的黏结强度会大幅度降低，所以尚需进行干燥处理；

- 混凝土表面有松散浮渣要用钢丝刷除去；混凝土黏贴面凹凸不平的应用磨光机打磨进行整平处理，露出新鲜混凝土。经处理后的混凝土表面应粗糙、平整、洁净，不得有粉尘、浮渣、油污等杂物。

条文说明：本条规定了粘贴面处理要求，对不同情况粘贴面应的处理方法和要求，处理效果直接影响表面涂装质量。

### 6.1.2 施工工艺

1 施工工序如下:卸荷→基底处理→涂底胶→找平→粘贴→保护；

2 底层处理:需先用裂缝修补胶灌注结构裂缝，然后将混凝土表面剥落、疏松、蜂窝、腐蚀等劣化部分清除，并进行清洗、打磨，待表面干燥后，用修补材料将混凝土表面凹凸部位修复平整。如果有毛刺，应用砂纸打磨。找平面干燥后进行下一工序的施工；

3 粘贴处阳角应打磨成圆弧状，阴角以修补材料填补成圆弧倒角，圆弧半径不应小于25mm；

4 调制好的底胶应及时使用，将底胶均匀涂抹混凝土表面，不得漏刷、流淌或有气泡。待底胶固化后检查，如涂胶面上有毛刺，应用砂纸打磨平顺；如胶层被磨损，应重新涂刷，固化后方可进行下一道工序。

条文说明：本条叙述了混凝土表面涂装的基本工艺流程，对底层、阴阳角等部位做了要求，细节处理到位保证了涂装的耐久稳定。

### 6.1.3 施工质量验收

1 基本要求

混凝土表面防腐材料的选择应满足设计要求，同时还应综合考虑桥梁所处环境的温度、湿度及养护条件等因素。

所用涂料应有产品合格证书、物理力学性能指标及产品说明书。涂料的配制和涂装应严格按产品说明书要求进行配制和施工，涂料在涂装过程中不得掺入稀释剂。

2 实测项目

表6.1.3-1 混凝土表面防腐涂装实测项目

| 项次 | 检査项目 | 规定值或允许偏差 | 检査方法和频率 | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总干膜平均厚度 | N设计厚度 | 涂装完成7天后进行测定。每 50m2面积用干膜测厚仪随机检测1个点，测点总数不少于30个 | 0.5 |
| 2 | 总干膜最小厚度 | NO.75倍设计厚度 |  | 0.5 |

3 外观质量

混凝土表层涂装应均匀、平整光滑、色泽一致。不得有漏喷、流挂、针孔、气泡、皱纹和色泽不均等异常情况。不符合要求时，减1-3分。

条文说明：混凝土桥梁涂装的验收主要从材料要求、实测项目、外观要求3项内容进行。

## 6.2 裂缝处理

### 6.2.1 一般规定

1 裂缝的修补必须以结构可靠性鉴定结论为依据；

2 经可鉴定确认为必须修补的裂缝，应根据裂缝的宽度、种类和性质进行修补设计，确定其修补材料、修补方法和时间。

条文说明：

1 因为它通过现场调查、检测和分析，对裂缝起因、属性和类别作出判断，并根据裂缝的发展程度、所处的位置与环境，对受检裂缝可能造成的危害作出鉴定。据此，才能有针对地选择适用的修补方法进行防治。

2 裂缝的修补效果依托于修补方式，而方式必须以结构可靠性鉴定结论为依据。施工前必须通过现场调查、检测和分析，对裂缝起因、属性和类别作出判断，根据裂缝的发展程度、所处的位置与环境，对受检裂缝可能造成的危害作出鉴定。

### 6.2.2 施工工艺

1 表面封闭法

1）对于裂缝宽度小于0.15mm的裂缝可通过表层涂刷环氧树脂胶或砂浆进行封闭。表面封闭材料固化后应保证均匀、平整、不开裂、无脱落。对需要防渗的部位，尚应在混凝土表面粘贴纤维复合材料以增强防护用；

2）裂缝缝口表面处理时，应确保工作面平顺、干燥、无油污。处理范围沿裂缝走向宽 30mm～50mm；

3）采用表面封闭法处理裂缝后，用裂缝修补材料涂刷或用改性环氧胶适当加压刮抹。

2 注射法

适用于0.1mm≤ω≤0.15mm静止的独立裂缝、贯穿性裂缝以及蜂窝状局部缺陷的补强和封闭。

3 压力注浆法

适用于处理大型结构贯穿性裂缝、大体积混凝土的蜂窝状严重缺陷以及深而蜿蜒的裂缝。

### 6.2.3 注浆法施工工艺流程

1）裂缝处理

灌浆前应对裂缝进行处理，其处理方法主要包括表面处理、凿槽和钻孔。

2）粘贴或埋设注浆嘴（盒、管）和出浆嘴

条文说明：

采用表面灌浆处理的裂缝可用灌浆嘴（盒）；凿成V形槽的裂缝宜用灌浆嘴，钻孔内宜用灌浆管（盒）；

在裂缝交叉处、较宽处、端部以及裂缝贯穿处，钻孔内均应埋设灌浆嘴（盒或管）。在一条裂缝上必须有进浆嘴、排气嘴和出浆嘴；

粘贴或埋设时先在注浆嘴（盒、管）的底面上抹一层厚约1mm的环氧胶泥，将灌浆嘴的进浆孔骑缝粘贴在预定的位置上，钻孔灌浆管可先在孔内埋设铁管。

3）封缝

应根据不同裂缝情况及灌浆要求确定，其方法可分为环氧树脂胶泥封缝、粘贴玻璃丝布封缝、水泥砂浆封缝。

4）试漏检测

封缝凝固后，应检查是否有漏气的地方。如有，则应重新补封。

5）浆液配制

浆液配制应严格按照不同浆材的配方及配制方法进行。浆液一次配制数量，应以浆液凝固时间及进浆速度来确定。

6）灌浆（胶）

灌浆是化学灌浆修补加固施工的关键工序。灌浆结束后，应检查补强质量和效果，发现缺陷应及时修补，确保加固施工质量。

7）检查

灌浆后应检查灌浆饱满度。可采用超声波探伤仪检查，或采用取芯法对注浆效果进行检查。

### 6.2.4 压力注浆法施工应遵守相关的安全规定。应选择裂缝张开较大时注胶，但温度过低会影响环氧树脂胶的固化，最佳施工气温为20～25℃。环氧树脂胶灌注过程中可适量加入稀释剂增加其流速，效果更佳。

### 6.2.5 填充密封法施工工艺流程

在构件表面沿裂缝走向骑缝凿出深度和槽宽度分别不小于20mm和15mm的U形沟槽，然后用改性环氧树脂或弹性填缝材料充填，并粘贴纤维复合材料以封闭其表面；此法适用于处理@>0.5mm的活动裂缝和静止裂缝。填充完毕后，其表面应做防护层。

条文说明：

本条叙述的表面封闭法、注射法、压力注浆法、填充密封法的选择是基于裂缝不同程度进行的处理，不同程度的裂缝施工严格参照设计要求。

### 6.2.6 施工质量验收

1 基本要求

1）裂缝表面封闭和灌注所用的材料类别及质量应符合设计要求.固化后不应遗留有害化学物质。

2）釆用表面封闭法处理裂缝时，应对缝口表面处理，使处理面平顺、干燥、无油污，处理范围沿裂缝走向宽30mm〜50mm .

2 实测项目

表6.2.3-1 裂缝表面封闭实测项目

| 项次 | 检査项目 | 规定值或允许偏差 | 检査方法和頻率 | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 处理长度(mm) | 符合设计要求 | 尺最：全部 | 0.25 |
| 2 | 裂缝表面封闭宽度(mm) | ≥20 | 尺量：2点/条，抽查20% | 0.25 |
| 3 | 裂縫表面封闭厚度(mm) | ≥1 | 测厚仪：2点/条，抽査20% | 0.5 |

表6.2.3-2 裂缝注浆封闭实测项目

| 项次 | 检査项目 | 规定值或允许值^ | 检查方法和频率 | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压浆嘴布置 | 符合设计要求且间距≤30cm | 现场抽检尺量：20% | 0.25 |
| 2△ | 胶液饱满情况 | 缝宽≥0.05处有胶液为合格 | 钻芯取样，每100条裂缝查1条裂缝，且每单位工程不少于3条 | 0.75 |

3 外观质量

1）封缝表面颜色应与原结构混凝土颜色基本一致。不符合要求时，减1～3分。

2）表面封缝材料固化后应均匀。平整，不得出现裂缝、脱落、鼓包、露孔等现象。不符合要求时，减2～4分。

3）灌浆裂缝表面不应遗留注胶器、注胶嘴、胶泥等施工残留物。不符合要求时，减1～3分。

条文说明：

裂缝处理所用的材料必须是符合国家有关规范，材料进场后需进行抽样检测，符合要求后才能使用。

## 6.3 空心板梁端注浆加固

### 6.3.1 一般规定

1 注浆材必须的抗扰动性、体积稳定性、自养性、流变性、流动性、抗震性和抗压、抗折指标等指标要符合设计规定。

2 进行正式施工前要进行工艺试验，根据注浆量和压力检验注浆段两段封堵形式及长度、排气孔数量、注浆效果、验证注浆后加固部分抗剪能力，不同灌浆长度的梁体抗弯刚度的增加是否符合要求。

条文说明：

工艺试验必须保证不少于二组，每组任取3个断面饱满度均满足要求。

3 空心板注浆段两端的封堵可根据梁和交通的具体情况选用桥上和桥下封堵形式，但要减少对交通的影响。

4 堵板、注浆孔及排气钻孔位置开孔前需进行精准定位，排气孔需定位在灌浆料范围内最高处，或者根据工艺试验确定开孔数量和位置，必须保证开孔不得损坏预应力钢筋，当所有排气孔有灌浆料流出时停止灌浆，20分钟后至初凝前对轻微下沉的注浆孔进行补浆，此时才能保证灌浆料已达到密实。

5 保证注浆段必须进行高压注洗，污水从下部开口流出，当出水孔出水无灰尘是可停止清洗以使灌浆料与梁板混凝土能够共同工作。

条文说明：

污水必须进行沉淀和过滤处理后才能排入河道或雨水系统。

6 梁底开孔要采用吊模，用注浆材料和加固段一体浇筑，减少梁底开孔二次浇筑脱落的风险。

条文说明：

开孔位置要进行美化处理。

7 桥上开孔及注浆施工的安全文明设置要符合当地和交警部分规定。

8 在灌注灌浆料到混凝土达到龄期过程中建议封闭交通，避免车辆通行扰动到混凝土质量。

条文说明：

在不能封闭交通的情况下，灌浆料必须提高浇筑后1-2小时内的强度和抗扰动性。

9 上部开孔必须注浆材料饱满，在达到抗折强度的70%以上时对路面以下10 cm内的孔内注浆材料进行剔除用道路路面相同的材料进行修复。

### 6.3.2 施工工艺

1 工艺程序

搭设支架→定位并切割长方形孔→ 在长方开两端装木质挡板并在板间打入发泡胶→清洗梁板→灌注孔导管、排气孔导管安装→注入灌浆料→排气孔冒浓浆→停止灌注→续注灌浆料→开孔位置美化修复。

2 示意图

3 桥面注浆孔、排气孔、溢料口钻孔施工

- 对于交通量较大的桥梁，尽量采取夜间施工，设置限速，对封闭区域要按安装规定设置警示区、过渡区、缓冲区、施工区和施工封闭解除区，充分保证施工安全，施工人员不得离开施工区域；

- 桥面注浆孔、排气孔用水钻钻取前要进行精确放线，保证在板内空心区域的最顶端，桥面注浆孔在位于注浆的下游位置，不得小于10cm，排气孔、溢料口根据工艺试验或者设计的数量和位置开设，要设置在最高点处，直径不小于5cm。开设完毕后对桥面浆体进行清洗，保证路面清洁；

条文说明：放线可用激光找平仪和测距仪相配合，找平梁板坡度和各孔位置。

3）在市区施工时，要求水钻有防噪音的橡胶套设施和静音发电设备。

4）木质挡板间打入发泡胶封堵施工

①发泡材料的固化时间、压缩强度、压缩弹性模量、玻璃化转变温度、尺寸稳定性等性能要满足要求；

②在开设梁下堵板孔前需要采用仪器定位主梁钢绞线、主钢筋的位置，开孔位置昼避开主钢筋、钢绞线，降低对混凝土结构的扰动。开孔位置需要切断钢筋、钢绞线时，需要设计单位计算确认。堵板位置钻孔长度和大小要根据工艺试验和设计确定，切割尽量用切锯，减少对梁的扰动，同时线形美观。

条文说明：由于梁端对开孔对梁板的抗弯承载能力影响较小，且梁端中心位置处于预应力非有效区，开孔位置尽量选择靠近梁端。

③通过挡板孔塞入两块木质挡板，按设计位置固定，在两块挡板之间打入发泡胶，发泡胶在孔内发泡并堵住挡板。

5）清洗加固段空心梁板内部空间。

条文说明：

为了保证灌浆料与原梁混凝土的共同工作，需要保证灌浆料与梁板之间无灰尘影响。先用探头影像仪原梁内情况，对杂物较多的用简易工具勾出原梁内杂物，然后用高压水枪清洗，清洗完成后尽快进行注浆，防止新的灰尘再次进入。

6）梁底堵板孔的处理

梁底堵板孔尽量在进行加固段灌注注浆材料时，开孔和加固段一体浇筑。

条文说明：梁底堵板孔封堵前要切除孔内挡板把手并把下部多出板厚的发泡胶剔除，在梁腔内放置两根横向钢筋作吊点，用铁丝吊木板作模板，在加固段灌注注浆材料时一体浇筑，减少梁底开孔二次浇筑脱落的风险。

7）配置灌浆料

将特种灌浆干粉材料加入强制式搅拌机，按规定用水量加水搅拌4~8分钟以上，精确时间需结合搅拌机性能确定，待拌合完成后进行灌注，保证制浆和输料在10分钟内完成。搅拌时要采取扬尘管措施和防止污染路面措施。

8）灌浆料灌注施工

在注浆时上部带漏斗的注浆管不得小于10cm，高出桥面不得小于1 m，插入排气孔的5cm钢管高出桥面不小于20cm，插入溢料口的5cm钢管高出桥面20cm-40cm。

在各管所在区域铺上塑料布防止污染桥面。通过注浆管自身高度，形成浆体液位差，实现腔体内浆体自流、压实填充。等排气孔、溢料孔全部外溢时停止浇筑。

条文说明：各管孔可在相应位置在塑料布上打孔，管道与桥面开口通过发泡胶密封，防止灌浆漏浆。出浆口和排气口上部要设有截止阀，当稳定出浆后关闭截止阀，继续注浆，直到注浆管灌满停止灌浆。灌浆过程中禁止出现漏浆、脱落等问题。

9）注浆孔、排气孔、溢料孔、挡板孔修复美化

注浆孔、排气孔和溢料孔在抗折强度达至70%以上时，采用水钻对路面以下10 cm内部分进行钻取，电镐进行剔除，用道路路面相同的材料进行修复。挡板施工孔洞由于是注浆时一体浇，在去掉吊模后进行找补、打磨，梁体全宽范围内可以统一涂装防腐材料。

### 6.3.3 施工质量验收

1 一般项目：

1）桥面和下部开孔修复平整，美观，无错台。

2）加固段空心板内侧干净整洁，无杂物

3）实测项目

| 序号 | 检查项目 | 允许偏差 | 检查方法和频率 | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加固段的长度 | ±2CM | 用尺或测距仪测量 | 1 |

2 主控制项目

1）注浆原材质量和性能满足设计要求。

2）试块的抗压和抗折强度满足要求。

3）注浆加固前后静载和动载试验下实测断面控制应力抗剪力的提升和主拉应力减少满足设计要求。

4）注浆饱满度上部无明显缝隙，（通过取蕊后内窥观测或冲击回波法检测混凝土缺陷法，频率为100%检测）。

3 实测项目

| 序号 | 检查项目 | 允许偏差 | 检查方法和频率 | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 注浆饱满度 | 无明显缝隙 | 通过取芯后内窥观测冲击回波法检测混凝土缺陷法 | 1 |

## 6.4 粘贴钢板加固

### 6.4.1 一般规定

1 锚固件使用钢螺杆时应采用全螺纹非焊接螺杆，其钢材等级应为Q345级或Q235级。

条文说明：采用全螺纹螺杆，主要为了使植入混凝土后与植筋胶之间有较强的握裹力，增强植入螺杆锚固的可靠性。

2 根据预制梁加固构件的受力特性，适用于钢筋混凝土受弯受剪、受拉和偏心受压构件的加固。

3 钢板的受力形式应明确，钢板设计应仅承受轴向应力作用。

条文说明：钢板的承重构件最忌在复杂的应力状态下工作，应将钢板受力方式设计成仅承受轴向应力作用。

4 粘贴钢板外表面应进行防护处理，表面防护材料对钢板及胶黏剂应无害。

条文说明：考虑加固的钢板一般较薄， 容易因锈蚀而显著削弱截面，或引起粘合面剥离破坏，其后果必然影响使用安全。

5 加固构件处于特殊环境(如高温、高湿、介质侵蚀等)时，应采用耐环境因素作用的胶黏剂，并按专门的工艺要求施工。

条文说明：在特殊环境下(如振动、高湿、介质侵蚀、放射等)采用粘贴钢板加固法时，除应符合相应的国家现行有关标准的规定采取专门的粘贴工艺和相应的防护措施外，尚应采用耐环境因素作用的胶粘剂。

6 加固用胶黏剂，根据所加固结构的重要程度分为A级胶和B级胶；不得使用不饱和聚酯树脂、醇酸树脂等作为浸渍、粘贴胶黏剂。

### 6.4.2 施工工艺

1 粘贴面处理

1）混凝土面应凿除粉饰层，油垢、污物，然后用角磨机打磨除去1mm-2mm厚表层，较大凹陷处用找平胶修补平整，打磨完毕用压缩空气吹净浮尘，待粘贴面完全干燥后备用；

2） 钢板粘贴面应用角磨机进行粗糙、除锈处理，直至打磨出现光泽，使用前若洁净仅用干布擦拭即可；

2 胶粘剂配制

1） 按照胶粘剂配制说明书配合比，用称重衡器称重混合，并用搅拌器搅拌约5-10分钟至色泽均匀为止；

2） 搅拌时应沿同一方向搅拌，尽量避免混入空气形成气泡；

3） 配置场所宜通风良好。

3 涂胶和粘贴

胶粘剂配制好后，用腻刀抹在已处理好的混凝土表面，胶断面宜成三角形，中间厚3毫米左右，边缘厚1毫米左右，然后将钢板粘贴在混凝土表面，用准备好的固定加压系统固定，适当加压，以胶液刚从钢板边缝挤出为度。

4 锚固

采用钢板进行斜截面承载力加固时，应粘贴成斜向钢板、U形箍或L形箍。斜向钢板和U形箍、L形箍的上端应粘贴纵向钢压条予以锚固；

直接涂胶粘贴钢板宜使用锚固螺栓，锚固深度不应小于6.5倍螺栓直径。螺栓布置的间距应满足下列要求：

1) 螺栓中心最大间距为24倍钢板厚度；最小间距为3倍螺栓孔径；

2) 螺栓中心距钢板边缘最大距离为8倍钢板厚度或120mm中的较小者；最小距离为2倍螺栓孔径；

3) 如果螺栓只用于钢板定位或采用粘贴加压时，不受上述限制。

条文说明：采用钢板加固时，可靠的锚固措施可以保证钢板不发生过早的剥离破坏，因此应在钢板的端部采用加强的锚固。

5 加压固定系统准备

加压固定可根据实际情况决定，如采用膨胀螺丝(化锚)或角钢、垫板所组成的加压固定系统等。

条文说明：钢板厚度大于5mm时，采用压力注胶黏结，先用封边胶将钢板周围封闭，留出排气孔，在钢板低端黏贴注浆并通气试漏后，以不小于0.1MPa的压力压入胶黏剂，当排气孔出现浆液后停止加压，并用封边胶封堵，再以较低压力维持10min以上。

6 在固化期间不得有任何扰动，待粘钢胶完全固化后才能卸去固定系统。

条文说明：加固用钢板应按设计要求进行涂装防护处理。

### 6.4.3 施工质量验收

1 粘钢板施工用环氧胶应满足《混凝土结构加固技术规范》的要求。

2 钢板表面应清理干净，防腐层应涂刷均匀。

3 锚固区有效粘结面积少于90%，应剥离钢板，重新粘贴。

4 实测项目

| 序号 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢板平整度 | 2mm | 用50cm直尺，每块钢板纵横向检查3尺 | 0.1 |
| 2 | 混凝土表面平整度 | 3mm | 用50cm直尺，每个粘贴而检查6尺 | 0.1 |
| 3 | 钢板有效粘贴面积 | 100% | 敲击 | 0.3 |
| 4 | 钢板尺寸 | ±3mm | 每块钢板纵横向各 检查3尺 | 0.1 |
| 5 | 钢板厚度 | -0.2mm | 每块钢板检查3处 | 0.1 |
| 6 | 钢板粘贴位置 | ±3mm | 抽检20% | 0.1 |
| 7 | 螺栓锚固深度 | -3mm | 抽检20% | 0.1 |
| 8 | 螺栓锚固间距 | ±30 | 抽检20% | 0.1 |

## 6.5 粘贴纤维复合材料加固

### 6.5.1 一般规定

1 材料应为连续碳纤维纤维，材料宜粘贴成条带状，非围束时板材不宜超过2层，布材不宜超过3层。

条文说明：纤维复合材料的单位面积纤维质量，必须经专门试验确认；对于厂商提供的纤维制品的密度，应出具独立检验或鉴定机构的抽样检测证明文件。采用碳纤维复合材料加固梁、板时，混凝土强度等级不宜低于C25；采用芳纶纤维复合材料、玻璃纤维复合材料时，混凝土强度等级不宜低于C20。混凝土表面的正拉粘结强度不得低于1.5MPa。

2 加固时，加固受拉构件，纤维方向应与构件受拉方向一致，受拉区两侧粘贴材料进行抗弯加固时，粘贴高度不宜高于1/4梁高。

3 搭接长度不应小于100mm；当采用多条或多层加固时，其搭接位置应相互错开。

4 外倒角、截面棱角应在粘贴前打磨成圆弧面。

条文说明：打磨成圆弧面能够保证纤维复合材料粘粘贴的紧密性，避免棱角破坏纤维复合材料。

5 加固时，宜将材料逐层截断，并在每层截断处最外侧加压条，其粘贴形式采用内短外长式。

### 6.5.2 施工工艺

1 基底处理

1）施工前，对混凝土结构进行仔细调查，确认其表面、病害程度，对碳纤维布粘贴区域内存在的梁体表面剥落、疏松、蜂窝、麻面、腐蚀等劣化混凝土进行凿除，露出新鲜混凝土表面，并用混凝土修补材料修补平整，经处理后进行碳纤维布粘贴施工。

2）采用电动钢丝轮对基体表面打磨，除去表面的锈迹、浮灰、风化层、残浆等污染物。构件基面的混凝土要打磨平整，尤其是表面的凸起部位要磨平，转角粘贴处要进行阳角处理并打磨成圆弧状，阴角以修补材料填补成圆弧倒角，圆弧半径不应小于25mm。

3）用压缩空气、清水冲净或用抹布去除浮尘，油污部位采用丙酮或其他洗涤剂去除油污，有霉菌的部位采用5%～10%的氟硅酸镁或漂白粉水溶液洗净。

4）基层含水率要求小于10%，可用薄膜片贴实混凝土面测定表面含水率，即用边长30cm的塑料薄膜将四边粘贴在基层上，数小时后查看，当薄膜内侧无水雾出现、基体混凝土不变色时为合格，否则表面应继续养护和处理。

2 涂刷底层树脂

1）将主剂与固化剂先后置于容器中，用秤计量，电动搅拌器均匀搅拌。根据气温决定用量并严格控制使用时间，一般情况下20mim～50mim内用完。

2）涂刷时应力求薄而均匀，钢筋及凹凸不平等难于涂刷部位须反复涂刷，但涂刷底层树脂厚度不得超过1mm。

3）调制好的底胶应及时使用，用一次性毛刷或辊刷将底胶均匀涂抹在混凝土表面，不得刷漏、流淌或有气泡。待底胶固化后检查涂胶面，如胶面有毛刺，应用砂纸打磨平整，如胶层被磨损，应重新涂刷。

4）底层树脂表面指触干燥后，进行下一工序的施工，若涂刷时间超过7d，清除原底胶，用砂轮机磨除，重新涂刷底胶。

3 找平

1）树脂涂刷后应间隔30mim～60min，基层中气泡清除后，混凝土表面用找平材料填补平整，2m靠尺测量，平整度不大于3mm，且不应留有棱角。

2）底层树脂指触干燥后对混凝土表面凹陷部分用找平胶修补平整，模板接头等出现高度差的部位应用修补剂填补，尽量减小高度差。

3）转角处用修补剂修补成光滑的圆弧，半径不小于30mm。处理完成后将混凝土表面清理干净，在找平材料表面指触干燥后，尽快进行下道工序施工。

4 浸渍树脂的配制与涂刷

按要求配制浸渍树脂，均匀涂抹于需要粘贴的混凝土表面。在搭接、混凝土拐角等部位要多涂刷一些。涂刷厚度要比底胶稍厚。严禁出现漏刷现象，特别注意要粘贴碳纤维的边缘部位。

5 粘贴碳纤维布

1）按设计要求的尺寸大小裁剪碳纤维布。裁剪过程中保持碳纤维布表面无灰尘、杂物。

2）粘贴碳纤维布，在确定所粘贴部位无误后，用特制的滚筒沿同一纤维方向反复滚压，挤除气泡，并使浸渍树脂材料充分浸透碳纤维布；滚压时不得损伤碳纤维布。

条文说明：粘贴在混凝土构件表面的纤维复合材料，不得直接暴露在阳光和有害介质中，其表面应进行防护处理。表面防护材料应对纤维和胶粘剂无害，且应与胶粘剂有可靠的粘结强度及相互协调的变形能力。

3）碳纤维布贴好后，在其表面再次均匀涂抹浸渍树脂，使之均匀并充分浸透碳纤维布。

4）注意碳纤维布的搭接，沿纤维方向的搭接长度不得小于150mm。

6 表面防护涂装

纤维布粘贴完成后，进行涂装防护。

### 6.5.3 施工质量验收

1 基层表面必须牢固、清洁、平整，基层含水率和碱性符合要求。

2 工程施工前，混凝土表面不得有水渍或灰尘，并不得有较尖锐或较高的突起。

3 碳纤维布与混凝土之间应粘结紧密，当出现空鼓等粘贴不密实的现象时，应将粘结树脂注射进空鼓部位以补救，单个空鼓面积＜1000mm2充胶修复；＞1000mm2割除修补；如果有效粘贴面积低于总粘贴面积的95%则粘结无效，应重新施工。碳纤维应平整顺直，不应有物理划痕。

4 碳纤维施工后24小时内，应防止雨淋或风沙、灰尘的污染。

5 实测项目

| 序号 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 碳纤维布尺寸（mm） | -2 | 尺量，全部 | 0.15 |
| 2 | 平整度（mm） | 2 | 用直尺，每个粘贴面检查6尺 | 0.15 |
| 3 | 粘贴面积 | 95% | 敲击，全部 | 0.30 |
| 4 | 位置（mm） | 10 | 尺量，抽样20% | 0.15 |
| 5 | 搭接长度（mm） | 100 | 尺量，抽样20% | 0.25 |

## 6.6 梁体顶升及复位

### 6.6.1 一般规定

1 同步顶升设备必须进行整套设计的校核验收。

条文说明：千斤顶必须有油路销止装置，至少对称配备8套以上顶升位移测量设备。

2 为保证顶升的稳定性，建议做限位装置，减少梁体水平位移。

3 顶升前做好各项原始数据收集与照片留存了。

4 顶升前要进行顶升试验，进行总结报批。

5 顶升前做好各顶测量、标线和数据记录，根据数据备好足够的不同厚度的楔形钢板，并做好检查，顶升中保证千斤顶水平，基础牢固、梁底与千斤顶接触位置质量良好，有足够的强度。

条文说明：对已经灌注注浆材料、强度满足要求的梁板千斤顶可布置在梁体中间位置，对于存在没有进行灌注注浆材料的梁板顶升位置要放置在两板接缝位置，两块梁板接缝有错台的，用环养砂浆修复，保证与千斤顶接触面平整。

6 顶升必须同步，减少相邻板间高差在范围之内。

### 6.6.2 施工工艺

1 检查梁底空间

对梁底空间存在梁体限位锚固筋、垃圾及其它影响放置千斤顶的因素进行清除。千斤顶所放置位置平整、牢固，不能保证的要进行修整。

2 防止水平位移临时限位安装

顶升时临时防止水位移的临时限位装置，可固定的盖梁上，但必须经过力的计算和设计，符合要求方可使用。

3 原始数据收集

原支座、梁体中线位置、高程，损坏程度、板缝间勾缝情况与缝宽等进行统计。

4 千斤顶安装与项升作业

- 千斤顶布设

超薄千斤顶要布设在加固过的每个梁板中间位置或布设在未进行加固的梁板铰缝位置，超薄千斤顶距盖梁边沿不得小于15CM，对梁底与盖梁空间较小，凿除盖梁顶部分混凝土也无法放置超薄千斤顶的，可在盖梁侧面放线，采用牛腿式顶托结构千斤顶工作平台施工。设计必须进行稳定性验算方可使用。千斤顶顶面要采取措施保持水平，上部要安放扩散顶力的钢板，尺寸不得小于是30×30×1CM，钢板与梁底要密贴，顶升时使梁底均匀受力。

条文说明：由于边梁较重，在内外边梁位置各增加一个千斤顶。同一主油管分出的支油管千斤顶按梁板横向伸缩缝对称安装，以便降低对称两断头同步顶升误差。 油管等线路绑扎规范，部件连接是否严密，管道不得有破，损不得横跨工作平台，防止影响通行及施工安全，扩散顶力的钢板可以为楔形钢板。对于布置在铰缝处的千斤顶，要对板间错台进行环氧砂浆修补，保证梁板受力均匀和千斤顶顶面水平，环氧砂浆达到强度后进行顶升。

2）拉线传感器安装：

两侧梁体同时顶升的，要在盖梁两侧交错布置，同侧均匀布置。拉线传感器固定部位与拉线拴拉部位必须稳固牢靠，不得存在弹性形变；拉线与板面垂直，而且不可与周边任何物品发生摩擦，安装完成后必须逐个检查，轻拉轻放，通过控制器观察是否运行正常，以免发生控制器显示不准或误差过大情况。

条文说明：为保障顶升数据更精确，可对每个梁板安置拉线传感器，但不得少于每幅每侧三套，即至少保证两侧和中间各一套。

3）百分表安装

为严密监察梁板横向位移情况，在外边板与挡块之间安装百分表，百分表安装于挡块上必须牢固、稳定，不得存在弹性变形情况。顶针要垂直顶于梁腹板处，并有一定余量，以便保障梁板向左或向右位移均可正常读书。

4）初始数据记录：

顶升之前查看各百分表初始数据，另外在盖梁两侧各弹一条水平控制线，在正对需安放支座位置量取控制线至梁底板垂直距离，所有数据由专门技术人员进行记录并留好现场照片，以便作为后续评定支座更换优劣的依据。

5）试顶、数据置零

正式顶升之前提前进行了试顶升，目的是为了消除千斤顶上下钢板间的非弹性变形，并同时对桥梁称重。千斤顶顶力达到预设顶力，并电脑将所有千斤顶行程数据置零。

条文说明：达到电脑设置的预顶力，工人要检查油管与千斤顶结合是否漏油，检查每个千斤顶的行程，通过测量，计算顶升高度与千斤顶最大行程的关系。当计算得知千斤顶行程已满，且未达到顶升高程时，需要回落千斤顶增加垫片厚度，保证千斤顶行程满前达到顶升高度。若有漏油，需要重新拧紧并重新试顶，数据置零。通过电脑设置顶升高度设置为0.5mm，设置完成后开始顶升桥板，获取桥梁的重量。

6）千斤顶顶升作业

数据置零后，通过电脑设置千斤顶顶升高度，不是伸缩缝位置总顶升高度不宜超过1CM，每次顶升高速度宜为最大不超过2mm/min，保证同步顶升时速度均匀、平稳，梁板铰缝不开裂。千斤顶达到顶升高度后，关闭锁止阀，防止千斤顶回落。

7）千斤顶回落

全部更换支座后，采取同步回落，每次设置回落宜为1mm，回落速度最大不超过2mm/min，逐步回落至剩余2~3mm的空间时，根据监控数据，调节个别支座楔形钢板，保证钢板与梁板熨贴，然后匀速回落到位。

条文说明：支座顶楔形钢板调节，可稍微抽取楔形钢板、换取薄板等方式。一般采取顶升6mm的先回落3mm，顶升8mm的先回落5mm，调节完毕支座后，剩余的行程回落到位，荷载全部转移到支座上后，量测回落后的实际数值与原始数据比较，控制在2mm以内为顶升及回落总误差，超过此值的再同步顶升并进行个别点的调整。

### 6.6.3 施工质量验收

1 实测项目

| 序号 | 检查项目 | 允许偏差 | 检查方法和频率 | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 顶升高程（mm） | 符合设计要求 | 水准仪或位移计，连续观察至定位 | 0.5 |
| 2 | 横向中心偏位（mm） | 3 | 尺量，每块板 | 0.25 |
|  | 纵向中心偏位 （mm） | 5 |  | 0.25 |

2 观测项目

顶升后两板间顺接顺适，无明显错缝，上部结构无明显损坏。

## 6.7 支座更换

### 6.7.1 一般规定

### 1 更换支座装置应符合现行《公路桥涵施工技术规范》JTGT 3650的规定。支座的构造应按设计规定办理。更换安装各种支座时，应计算校核支座位移量。

2 整体更换支座施工一般应通过结构分析确定:千斤顶顶梁位置离开原支座的允许距离，是否需要解除梁间纵向连接及解除位置，顶、落梁的批次，顶、落梁的高度及工序；按更换时的气温条件计算支座安装的偏移值。

条文说明：因桥梁支座损坏程度不同，桥梁结构的情况也各不相同，在施工前期进行代表性试验段施工，提取相关可参考数据（顶升次数、高度等），保证施工质量。

3 因为安装旧桥支座与更换新支座的温度不一，梁的长度发生变化，新支座的安装位置应作相应调整。准确计算偏位值是必不可少的。如果差异较大，往往需要增大支座垫石的面积。

条文说明：根据当地气候情况、参照支座原材料的温差收缩量，结合现场实际情况分析确定具体偏差位置。根据受力计算分析出支座是否满足受力要求。

4 顶升梁体的临时支架应进行设计，其强度、刚度和稳定性必须满足规范要求。必要时可进行预压试验。

条文说明：当千斤顶须放置在临时支架上部时，须进行受力验算；当千斤顶放置在盖梁或者借助抱箍等位置时，则临时支架只需要满足人员和一般设备承重要求即可。

5 梁体的同步顶升，是施工操作保证安全的重要原则。梁板横向各支座处的顶升高程应相同，纵向各墩、台之间的顶升高度不宜相差过大。

条文说明：顶升时应观测梁体位移和千斤顶顶力，实时双控。顶升过程中应对梁体位移和关键部位裂缝进行跟踪观测，如发现异常应立即停止，千斤顶回油、检查原因、排除异常。顶升施工中应加强顶升处桥面的观测，如桥面不慎出现横向裂缝，则在顶升结束后采用乳化沥青灌缝。

### 6.7.2 施工工艺

板式橡胶支座包括板式橡胶支座和四氟板式橡胶支座，橡胶支座主要利用橡胶的不均匀弹性压缩适应转角，利用其剪切变形适应水平位移。四氟板式支座则利用四氟乙烯板与不锈钢板之间很小的摩阻力来适应水平位移。当更换支座与原安装温差较大时，安装支座应考虑偏位值。保证支座安放水平是更换支座施工的重要控制指标。支座下设置的垫石应注意顶面平整，使两端支承垫石尽量处于同一水平面，其相对误差小于等于3mm，避免支座发生偏斜、不均匀受力和脱空现象，如有间隙应用钢板填塞。弯坡斜桥的各支座高程不一，应根据纵横坡度逐一核对，如原支座垫石设置不当，应进行修理调整。

### 6.7.3 施工质量验收

1 支座安装基本要求：

1）支座的材料、质量和规格必须满足设计和有关规范的要求，经验收合格后方可安装；

2）支座底板调平砂浆性能应符合设计要求，灌注密实，不得留有空洞；.

3）支座上下各部件纵轴线必须对正。当安装时温度与设计要求不同时，应通过计算设置支座顺桥向预偏量；

4）支座不得发生偏斜、不均匀受力和脱空现象。滑动面上的四氟滑板和不锈钢板不得有划痕、碰伤等，位置正确，安装前必须涂上硅脂油。

2 实测项目

表6.7.4-1支座安装实测项目

| 序号 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 支座中心横桥向偏位（mm) | ±2 | 经纬仪，钢尺：每支座 | 0.2 |
| 2 | 支座顺桥向偏位（mm) | ±10 | 经纬仪或拉线检查：每支座 | 0.2 |
| 3 | 支座高程（mm) | 符合设计规定；设计未规定时±5 | 水准仪：每支座 | 0.3 |
| 4 | 支座四角高差（mm) | 承压力≤500kN | ±1 | 0.3 |
|  |  | 承压力≥500kN | ±2 |  |

3 外观鉴定

1) 支座表面应保持清洁，支座附近的杂物及灰尘应清除。

## 6.8 挡块更换

### 6.8.1 一般规定

1 增设（更换）钢筋混凝土挡块应符合下列基本要求:

1）加固所用的材料品种、规格、技术性能和材料配合比等应满足设计要求并符合有关规范的规定，经验收合格后方可使用；

2）结合面的处理、混凝土浇筑和养生、加固流程和工艺应满足设计和施工要求；增设（更换）挡块时，挡块与墩、台帽的钢筋连接应满足设计要求；

3）增设（更换）混凝土挡块的位置应满足设计要求。

### 6.8.2 施工工艺

1）对挡块区域进行凿毛，使其漏出骨料，并清除碎渣。植筋深度等需要符合设计要求。

2）挡块钢筋网片事先在现场钢筋加工厂加工成型。钢筋使用前应除锈。底层、顶层及四周钢筋进行点焊，钢筋间距、保护层厚度要符合设计及规范要求。

3）模板在安装前，对模板表面进行清洁、校正、涂刷脱模机（以便拆模），安装时用建筑双面胶带堵塞板缝，保证砼浇筑时无漏浆。

4）砼浇筑采用集中搅拌，可采用灌浆料进行浇筑，浇筑前充分做好准备。振动时，振动棒与侧模应保持适当距离，避免振动棒碰撞模板，不得漏振。

### 6.8.3 施工质量验收

1 实测项目

表6.8.1-1 增设或更换钢筋混凝土挡块实测项目

| 序号 | 检查项目 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 植筋 | 参照表3 |  |  | 0.4 |
| 2 | 新增混凝土 | 混凝土强度（Mpa） | 满足设计要求 | 按JTG F80/1 附录D检查 | 0.3 |
| 3 | 挡块 | 平面位置（mm） | ≤ | 全站仪或经纬仪：每块检查 | 0.1 |
| 4 |  | 断面尺寸及高度（mm） | ±10 | 尺量：每块测1个断面尺寸2处高度 | 0.1 |
|  |  | 与梁边缘间距（mm） | ±5 | 尺量：每块测2侧各1处 | 0.1 |

表6.8.1-2挡块修复验收标准

| 序号号 | 检查内容 | 检查项目 |  | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 植筋 | 钻孔直径（mm） |  | +2，0 | 尺量：抽查5%且不少于5根 | 0.4 |
| 2 |  | 钻孔深度（mm） |  | +10，0 | 尺量：抽查5%且不少于5根 |  |
| 3 |  | 钻孔垂直度（°） |  | <3 | 量角规：抽查5%且不少于5根 |  |
| 4 |  | 钻孔位置（mm） |  | <5 | 尺量：抽查5%且不少于5根 |  |
| 5 |  | 植筋拉拔力（kN） |  | 满足设计值 | 按GB 50550附录W检查，检测植筋总数1% 且不少于3根 |  |
| 6 |  | 植筋数量（根） |  | 满足设计要求 | 观察：100% |  |
| 7 | 钢筋（网） 安装 | 钢筋网长、宽（mm） |  | ±10 | 尺量：逐边测 | 0.3 |
| 8 |  | 网眼尺寸（mm） |  | ±10 | 尺量：测5个网眼 |  |
| 9 |  | 网眼对角线差（mm） |  | ±15 | 尺量：测5个网眼 |  |
| 10 |  | 安装位置 （mm） | 平面内 | ±20 | 尺量：测每网片边线中点 |  |
| 11 |  |  | 平面外 | ±5 |  |  |
| 12 |  | 保护层厚度（颇） |  | ±5 | 尺量：每构件每3 m2检查一处，且每侧不少于5处 5处 |  |
| 13 | 新增混凝土 | 混凝土强度（MPa） |  | 满足设计要求 | 按JTG F80/1附录 D 检查 | 0.3 |

增设（更换）钢筋混凝土挡块外观质量应符合下列规定:

1 混凝土表面不得出现附表4所列的结构混凝土外观质量限制缺陷；

2 挡块应无大于3 mm连接错台；

条文说明：混凝土接缝处无明显错台且平顺。

# 7  竣工验收

7.0.1 加固工程竣工验收程序和组织应符合下列规定：

检验批应由专业监理工程师组织施工单位专业质量负责人及专业施工负责人等进行验收。

分项工程由专业监理工程师组织施工单位项目专业技术负责人等进行验收。

分部（子分部）工程应由总监理工程师组织施工单位项目负责人和技术负责人等进行验收；该加固项目设计单位项目负责人及施工单位部门负责人也应参加。

单位工程中的分包工程完工后，分包单位应对所承包的工程项目进行自检，并应按本标准规定的程序进行验收。验收时，总包单位应派人参加。分包单位应将所分包工程的质量控制资料整理完整，并移交给总包单位。

单位工程完工后，施工单位应组织有关人员进行自检。总监理工程师应组织各专业监理工程师对工程质量进行竣工预验收。

建设单位收到工程竣工报告后，由建设单位项目负责人组织监理、施工、设计、勘察等单位项目负责人进行单位工程验收。

单位工程竣工验收合格后，建设单位应负责办理有关建档和备案等事宜；若参加竣工验收各方对加固工程的安全和质量有异议，应请当地工程质量监督机构协调处理。

条文说明:验收程序和组织是按照《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300的规定要求执行，检验批、分项工程、分部（子分部）、单位工程按照标准规定由相应人员组织相关人员进行工程的预验收及验收。

分包单位对总承包单位负责，亦应对建设单位负责。总承包单位就分包单位完成的项目向建设单位承担连带。因此，分包单位对承建的项目进行验收时，总承包单位应参加。建设单位组织单位工程质量验收时，分包单位负责人应参加验收。

参加验收的人员，除指定的人员必须参加验收外，允许其他相关人员共同参加验收。勘察、设计单位项目负责人应为勘察、设计单位负责本工程项目的专业负责人，不应由与本项目无关或不了解本项目情况的其他人员、非专业人员代替。

7.0.2 加固工程的施工质量应按下列专业要求进行竣工验收：

加固工程施工质量应符合本规范和相关专业验收标准的规定，以及加固设计文件的要求；

参加加固工程施工质量验收的各方人员应具备规定的资格；

加固工程质量的验收应在施工单位自行检查评定合格的基础上进行；

隐蔽工程应在隐蔽前已由施工单位通知有关单位进行了验收，并已形成隐蔽工程验收文件；

涉及结构安全的检验项目，已按规定进行了见证取样检测，其检测报告的有效性已得到监理人员检查认可；

加固工程的观感质量应由验收人员进行现场检查。其检查结果的综合结论已得到验收组成员共同确认。

条文说明:本条主要描述了加固工程施工质量验收要求，从符合规范、人员、安全监测、观感、隐蔽验收等方面进行，并且验收人员、监测机构应具备相应资格。

7.0.3 加固分部（子分部）工程竣工验收时，应提供下列文件和记录：

1 设计变更文件；

2 原材料、产品出厂检验合格证和涉及安全的原材料，产品的进场见证抽样复检报告；

3 结构加固各工序应检项目的现场检查记录和检验报告；

4 施工过程质量控制记录；

5 隐蔽工程验收记录；

6 加固工程质量问题的处理方案和验收方案

7 其他必要的文件和记录

7.0.4 工程质量验收标准应符合下列规定：

1 检验批质量验收合格应符合下列规定:

1）主控项目的质量经抽样检验均应合格；

2）一般项目的质量经抽样检验合格；

3）具有完整的施工操作依据、质量验收记录。

2 分项工程质量验收合格应符合下列规定:

1）所含检验批的质量均应验收合格；

2）所含检验批的质量验收记录应完整。

3 分部工程质量验收合格应符合下列规定:

1）所含分项工程的质量均应验收合格；

2）质量控制资料应完整；

3）有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的抽样检验结果应符合相应规定；

4）观感质量应符合要求。

4 单位工程质量验收合格应符合下列规定:

1）所含分部工程的质量均应验收合格；

2）质量控制资料应完整；

3）所含分部工程中有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的检验资料应完整；

4）主要使用功能的抽查结果应符合相关专业验收规范的规定；

5）观感质量应符合要求。

5  建筑结果加固工程施工质量不合格时，应由施工单位返工重做，并重新检查、验收。返工后仍不能满足安全使用要求的加固工程，严禁验收。

条文说明:按照《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300中建筑工程质量验收规定要求进行的分类，主要是详述检验批、分项、分部（子分部）、单位工程的验收标准，按照上述规定达到要求的才能组织竣工验收。

工程存在严重缺陷，经返修或再加固后仍不能满足安全使用要求时，必须严禁验收，以免给加固工程留下安全隐患。

1 子分部工程所含各分项工程，其质量验收合格；

2 质量控制资料完整；

3 涉及安全的见证检验项目，其抽检结果符合本规范质量标准的要求；

4 观感质量经验收组成员共同确认合格；

# 附录A                           工程验收表格

A.0.1 桥梁加固检验批质量验收记录可采用如下表格：

| 检验批质量验收记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号：2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程名称 |  |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  |  |  |
| 验收部位 |  |  | 检验日期 |  |  |  | 项目经理 |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  | 交方班组 |  |  |  |
| 工程数量 |  |  |  |  |  |  | 质检员 |  |  |  | 施工员 |  |  |  | 接方班组 |  |  |  |
| 检验项目 |  | 检验依据/允许偏差 （规定值或±偏差值） | 检查结果/实测点偏差值或实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 应测 点数 | 合格 点数 |  | 合格率（%） |
| 主控项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均合格率（%） |  |  |  |
| 监理（建设）单位意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师 |  |  |  |  |  |  |  |

A.0.2 桥梁加固分项工程质量验检验收记录可采用如下表格：

| 分项工程质量检验记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 编号： |  |
| 工程名称 |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |
| 单位工程 |  |  |  | 子单位工程 |  |  |  |
| 分部工程 |  |  |  | 子分部工程 |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  | 检验批数 |  |  |  |
| 项目经理 |  |  | 项目技术负责人 |  |  | 质检员 |  |
| 序号 | 检验批部位、区段 |  | 施工单位自检情况 |  |  | 监理单位验收情况 验收意见 |  |
|  |  |  | 合格率（%） | 检验结论 |  |  |  |
| 平均合格率（%） |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检验结果 |  |  |  | 验收结论 |  |  |  |
|  | 项目技术负责人： |  |  |  | 监理工程师： |  |  |
|  | 年 月 日 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |

A.0.3 桥梁加固分部（子分部）质量验检验收记录可采用如下表格：

| 分部（子分部）工程检验记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 编号： |  |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程名称 |  |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |  |
| 项目经理 |  |  | 项目技术负责人 |  |  |  | 质检员 |  |
| 序号 | 分项工程名称 |  | 检验批数 |  | 合格率（%） |  | 施工单位 检验结果 | 验收意见 |
| 质量控制资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全和功能检验（检测）报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 观感质量验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收结论 |  |  |  |  |  |  | 平均合格率（%） |  |
| 施工单位检验结果 | （分包单位） |  | 项目经理 年 月 日 |  |  |  |  |  |
|  | 施工单位 |  | 项目经理 年 月 日 |  |  |  |  |  |
|  | （勘察单位） |  | 项目负责人 年 月 日 |  |  |  |  |  |
|  | 设计单位 |  | 项目负责人 年 月 日 |  |  |  |  |  |
|  | 监理单位 |  | 总监理工程师 年 月 日 |  |  |  |  |  |
|  | （建设单位或项目管理） |  | 项目负责人 年 月 日 |  |  |  |  |  |

A.0.4 桥梁加固单位工程质量验检验收记录可采用如下表格：

单位工程竣工验收报审表

工程名称：                                                      编号：

致： （项目监理机构） 我方已按施工合同要求完成 等工程，经自检合格，现将有关资料报上，请予以验收。 附件：1. 工程质量验收报告. - 工程功能检验资料 - 施工技术方案 施工单位（盖章） 项目经理（签字） 年 月 日

预验收意见： 项目监理机构（盖章） 总/专业监理工程师（签字、加盖执业印章） 年 月 日

填报说明：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

A.0.5 桥梁加固竣工验收报告可采用如下格式：

竣 工 验 收 报 告

建 设 单 位：

工 程 名 称：

竣工验收时间：

注：本报告还应附下列文件：

1.施工许可证。

2.施工图设计文件审查意见。

3.施工单位签署的工程质量保修书章规定的其他有关文件。

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程类型及数量 |  | 结构类型 |  |  |  | 基础 | / |
| 施工单位名 称 |  |  |  |  | 资质等级 |  |  |
| 检测评估单位名称 |  |  |  |  | 资质等级 |  |  |
| 设计单位名 称 |  |  |  |  | 资质等级 |  |  |
| 监理单位名 称 |  |  |  |  | 资质等级 |  |  |
| 工程开工时 间 |  |  | 工程竣工时 间 |  |  |  |  |
| 规划许可证编号 |  |  | 施工许可证编号 |  |  |  |  |
| 工程造价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程概况： |  |  |  |  |  |  |  |

竣工验收程序：

竣工验收内容：

竣工验收组织：

竣工验收标准：

结构安全及使用功能检查情况检测评估、： 本工程结构安全和使用功能共核查 项，符合要求 项，经返工处理符合要求 项，各项符合设计及规范要求。

工程档案资料检查情况： 本工程质量控制资料共计 项，经审查符合要求 项，经核定符合规范要求 项。

观感检查情况： 本工程观感质量共抽查 项，符合要求 项，不符合要求 项。工程整体美观，细节精致，观感质量好。

建设单位对工程质量的评价： 单位（项目）负责人签字： （公章） 年 月 日 单位（项目）负责人签字： （公章） 年 月 日

检测评估单位对工程质量的评价： 单位（项目）负责人签字 ： （公章） 年 月 日

设计单位对工程质量的评价： 单位（项目）负责人签字： （公章） 年 月 日

施工单位对工程质量的评价： 单位（项目）负责人签字： （公章） 年 月 日

监理单位对工程质量的评价： 单位（项目）负责人签字： （公章） 年 月 日

工程竣工验收的意见： 质量等级：

工程竣工验收结论：

# 本标准用词说明

1 为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

- 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

- 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

- 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

- 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

1 《工程结构加固材料应用安全性鉴定规范》GB 50728

2 《混凝土结构加固设计规范》GB 50367

3 《混凝土结构设计规范》GB 50010

4 《桥梁顶升移位改造技术规范》GB/T 51256

5 《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB 50550

6 《城市桥梁结构加固技术规程》CJJ/T239

7 《公路桥梁加固设计规范》JTG/T J22

8 《混凝土桥梁结构表面涂层防腐技术条件》JT/T 695-2007

9 《公路桥涵施工技术规范》JTGT 3650